Emittance Values for Silver

Reflectance= 1-E

|  (m) | E |
| --- | --- |
| 0.400 | 0.0436 |
| 0.450 | 0.0294 |
| 0.500 | 0.0214 |
| 0.550 | 0.0169 |
| 0.600 | 0.0140 |
| 0.650 | 0.0120 |
| 0.700 | 0.0106 |
| 0.800 | 0.0084 |
| 0.900 | 0.0071 |
| 1.000 | 0.0064 |
| 1.200 | 0.0062 |
| 1.500 | 0.0061 |
| 2.000 | 0.0060 |
| 3.000 | 0.0058 |
| 4.000 | 0.0056 |
| 5.000 | 0.0054 |

UHV Evaporated Silver Information from:

“IR Reflectance and Emittance of Silver and Gold in Ultra-High Vacuum”, Bennett et al. Applied Optics, 4:221-4, 1965.

Protected Silver coating requirement is to allow a maximum emissivity increase as follows:

For between 0.30 and 0.38 m, the goal is to increase by up to 0.30 (30%).

For  between 0.38 and 0.8 m, an increase of 0.05  (5%) is allowed.

For  between 0.8 and 2.0 m, an increase of 0.01  (1%) is allowed.

For  between 2.0 to 2.5m, and 3.4 to 4.4 m, an increase of 0.001 (0.1%) is allowed.